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[bookmark: _Toc230256169][bookmark: BookMark2]前言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
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盐碱地日光温室建造技术规范
[bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc97192964][bookmark: _Toc230254774][bookmark: _Toc230255906][bookmark: _Toc230256170]范围
[bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc26648466]本文件规定了盐碱地日光温室建造的场地选址、设计规划、结构参数、建造施工等方面的要求。
本文件适用于盐碱地日光温室建造时使用。
[bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc26986772][bookmark: _Toc97192965][bookmark: _Toc230254775][bookmark: _Toc230255907][bookmark: _Toc230256171]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 13912 金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层 技术要求及试验方法
GB/T 2450  模块化装配式日光温室建造技术规范 
GB/T 3091  低压流体输送用焊接钢管
GB/T 51424 农业温室结构设计标准
GB/T 51183 农业温室结构荷载规范 
GB 50003   砌体结构设计规范 
JB/T 10594 日光温室和塑料大棚结构与性能要求
NY/T 1145  温室地基基础设计、施工与验收技术规范
NY/T 1966  温室覆盖材料安装与验收规范 塑料薄膜
NY/T 2134  日光温室主体结构施工与安装验收规程
NY/T 3024  日光温室建设标准
[bookmark: _Toc97192966][bookmark: _Toc230254776][bookmark: _Toc230255908][bookmark: _Toc230256172]术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。

盐碱地
土壤中可溶性盐分含量大于0.3%、pH值大于8.5，导致土壤理化性质恶化，不利于农作物正常生长的土地类型。

盐碱地日光温室
在盐碱地不能种植农作物的地块上建造的、以太阳能为主要热能来源、具有耐高温、耐盐碱、耐强光照、抗大风、耐雪压等结构特性的日光温室。
[bookmark: _Toc230255909][bookmark: _Toc230256173]场地选址
选择盐碱地区域内盐碱、次生盐渍化后的弃耕地，要求地形开阔，地势平坦、周边无环境污染，交通、地下水源和电力便利的地块。
[bookmark: _Toc230255910][bookmark: _Toc230256174]设计规划
[bookmark: _Toc230255911][bookmark: _Toc230256175]设计要求
后墙及山墙采用370 mm厚水泥砖进行砌筑，主骨架为热镀锌75 mm×30 mm×2 mm椭圆管钢，通过预埋件固定连接，纵杆为热镀锌φ25圆管，通风卷膜杆为热镀锌φ25圆管，卷膜器伸缩杆为热镀锌φ25圆管，保温被卷杆轴为φ73×5.5mm油管，立杆及推杆为φ75×3.5mm热镀锌钢管，山墙及后墙墙体保温采用150 mm厚岩棉保温板，墙体外侧挖深50cm、宽30cm的防寒沟,填充30 cm EPS苯板，结构及性能设符合JB/T 10594、NY/T 3024，风荷载（Wk）≧0.48 kN/m2,雪荷载（Sk）≧0.13 kN/m2,荷载能力设计符合GB/T 51183的要求。
[bookmark: _Toc230255912][bookmark: _Toc230256176]材料要求
热镀锌钢管
热镀锌钢管材质采用Q235B，镀锌层厚度≧70um（或≧600g/cm2)，耐盐雾时间≧480小时，防腐时间15年～25年，主骨架规格φ32-50×2.0-2.5 mm，立柱规格φ75-80×2.5 mm。符合GB/T 13912的要求。
油管
油管壁厚5.5-9.5 mm，直径φ70-80 mm，选择L80钢级。
EPS苯板
EPS苯板采用压缩强度Ⅲ级（≧150kPa）,密度25-30 kg/m3,吸水率≦3%。
[bookmark: _Toc230255913][bookmark: _Toc230256177]方位
坐北朝南，偏西5°～7°。
[bookmark: _Toc230255914][bookmark: _Toc230256178]温室间距
[bookmark: _Hlk181544619]前排温室后墙与后排温室前坎的距离为8.00 m～12.00 m。
[bookmark: _Toc230255915][bookmark: _Toc230256179]温室长度
温室东西长80.00 m～120.00 m，具体视地形地块调整。
[bookmark: _Toc230255916][bookmark: _Toc230256180]结构参数
[bookmark: _Toc230255917][bookmark: _Toc230256181]高度与跨度
温室脊高5.00 m～5.50 m，后墙高4.00 m～4.50 m，后墙厚0.37 m～0.49 m，跨度为10.00 m～12.00 m。
[bookmark: _Toc230255918][bookmark: _Toc230256182]屋面采光角
前屋面采光角为34°～35°。
[bookmark: _Toc230255919][bookmark: _Toc230256183]后屋面仰角
后屋面仰角为42°～43°。
[bookmark: _Toc230255920][bookmark: _Toc230256184]骨架
骨架采用热镀锌轻钢骨架，骨架材料质量、骨架构建符合GB/T 13912的要求。
[bookmark: _Toc230255921][bookmark: _Toc230256185]施工
[bookmark: _Toc230255922][bookmark: _Toc230256186]施工时间安排
温室宜在5月-11月建造。
[bookmark: _Toc230255923][bookmark: _Toc230256187]地基处理
采用墙下条形基础，基础下挖60.00cm，用高50.00cm和宽80.00cm的C25混凝土做条形基础，基础用C25混凝土浇筑，内捆扎钢筋，混凝土养护完成后，用沥青涂层。
[bookmark: _Toc230255924][bookmark: _Toc230256188]圈梁要求
墙体底部用宽120.00cm，厚40.00cm的C25混凝土做条型基础，内捆扎钢筋，预埋拉膜环，混凝土浇灌成型；间隔100.00cm，用35.00cm长的12号钢筋垂直扎入，上方裸露5.00 cm，焊角钢固定，形成整体，前坎高出25.00cm。
[bookmark: _Toc230255925][bookmark: _Toc230256189]墙体建设
内墙用水泥砖或石块建造，厚度达到37.00   cm～49.00   cm、强度达到0.85Mpa以上。外墙材料选用15.00 cm厚度聚苯板,表面喷涂墙面材料CSM 1.00 cm。
[bookmark: _Toc230255926][bookmark: _Toc230256190]前屋面安装
前屋面拱架
主拱架长度13.15m，尺寸为30.00×80.00mm椭圆管单骨架，壁厚2.00mm，主拱架前端与前基础上的角钢固定,后端与墙体后基础上的角钢固定,角钢壁厚3.00mm，规格∠50.00mm×50.00mm×4.00mm,与预埋的钢筋头焊接固定，角钢与骨架材料需热浸镀锌防腐，锌层厚度≧70μm。钢筋头均在浇筑混凝土时，提前预埋直径12.00mm的竖直钢筋，露出5.00cm，钢筋头保持直线，且位于基础中间，主拱架间距1.00m，并焊接角钢，所有焊接处做防腐处理。
[bookmark: _Toc230255927]横拉杆
温室从前基础到后基础，共计6道横拉杆，从前基础开始，分别位于前屋面2.10 m、4.10 m、6.00m、7.90m、10.50m和10.90m处，横拉杆采用直径25.00mm壁厚2.00mm的圆形钢管。
[bookmark: _Toc230255928]风口
前风口位于温室前基础30.00cm以上，前风口宽度100.00cm～150.00cm,安装50目防虫网;下风口距离前基础80.00 cm，上风口宽度100.00cm～200.00cm,安装50荷兰网。
[bookmark: _Toc230255929][bookmark: _Toc230256191]后屋面安装
后屋面宽度为1.50m～1.80cm，覆盖材料由内到外依次为胶木板、10.00cm苯板、塑料膜、保温被。由镀锌扁铁固定，苯板与扁铁用钻尾丝固定，所有焊接处做防腐处理。
[bookmark: _Toc230255930][bookmark: _Toc230256192]棚膜选择安装
棚膜选用厚度在0.20 mm及以上，符合NY/T 1966的要求。选择在无风晴天安装，棚膜的两端用卡槽固定在山墙上，固定时先固定上塑料膜，再固定下塑料膜。每隔1.00m～1.50m拉一道压膜线固定棚膜。
[bookmark: _Toc230255931][bookmark: _Toc230256193]保温被选择安装
保温被选择保温性能高、防水、耐紫外线辐射的材料，最外层为PE膜，内层加珍珠棉、喷胶棉等，保温被厚度≧50.00mm,单位面积质量4.00～5.00kg/m2。保温被长度从后屋面底部覆盖到温室前屋面底部为宜，从温室上方向下铺开安装，每片保温被之间需重叠20.00 cm，保温被边缘与温室山墙搭接20.00cm以上。
[bookmark: _Toc230255932][bookmark: _Toc230256194]卷帘机安装
卷帘机采用爬杆式专用油杆，两端焊接法兰盘，用专用螺丝固定，卷杆上焊接6.00cm长圆钢，每0.60 m一个，用于固定保温被，防止出现脱轴空转现象，卷帘机滚膜处加厚，卷帘机型号XJL-80，功率1.5kW～2.5kW。
[bookmark: _Toc230255933][bookmark: _Toc230256195]操作间
在温室东侧山墙修建操作间，出入的门其尺寸大小以适宜机械设备进入为宜。
[bookmark: _Toc230255934][bookmark: _Toc230256196]验收
按照设计要求标准进行专家验收,按照NY/T 1145、NY/T 2134的要求执行。
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